Table S1. Matrix composition of ceramic bodies and relevant standard deviation (σ) calculated considering all the performed scans expressed as

wt% (LA-ICP-MS results).

| Sample | Na2O |  | MgO |  | Al2O3 |  | SiO2 |  | K2O |  | CaO |  | TiO2 |  | V2O5 |  | Cr2O3 |  | MnO |  | Fe2O3 |  | CoO |  | NiO |  | CuO |  | ZnO |  | As2O3 |  | SrO |  | SnO2 |  | Sb2O5 |  | BaO |  | PbO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mean | σ | Mean | σ | Mean | σ | Mean | σ | Mean | σ | Mean | σ | Mean | σ | Mean | σ | Mean | σ | Mean | σ | Mean | σ | Mean | σ | Mean | σ | Mean | σ | Mean | σ | Mean | σ | Mean | σ | Mean | σ | Mean | σ | Mean | σ | Mean | σ |
| 1 | 0.77 | 0.18 | 2.95 | 0.40 | 16.91 | 1.99 | 59.75 | 3.80 | 0.55 | 0.13 | 16.75 | 2.06 | 0.57 | 0.09 | 0.0900 | 0.0212 | 0.0218 | 0.0047 | 0.1206 | 0.0264 | 0.98 | 0.18 | 0.0020 | 0.0005 | 0.0048 | 0.0014 | 0.02 | 0.01 | 0.0340 | 0.0099 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0396 | 0.0068 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0268 | 0.0054 | 0.31 | 0.10 |
| 2 | 1.61 | 0.30 | 1.95 | 0.33 | 13.72 | 2.01 | 58.69 | 3.73 | 1.92 | 0.36 | 15.85 | 1.95 | 0.37 | 0.07 | 0.0489 | 0.0115 | 0.0392 | 0.0085 | 0.1612 | 0.0352 | 2.83 | 0.41 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0277 | 0.0063 | 0.10 | 0.03 | 0.0148 | 0.0043 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0268 | 0.0057 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0187 | 0.0037 | 2.52 | 0.82 |
| 3 | 1.26 | 0.29 | 2.48 | 0.34 | 18.63 | 2.19 | 48.46 | 3.89 | 1.67 | 0.32 | 18.96 | 2.03 | 0.62 | 0.09 | 0.0100 | 0.0024 | 0.0200 | 0.0054 | 0.0976 | 0.0213 | 3.23 | 0.46 | 0.0029 | 0.0008 | 0.0402 | 0.0079 | 0.26 | 0.08 | 0.0202 | 0.0059 | 0.0100 | 0.0049 | 0.0176 | 0.0037 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0200 | 0.0040 | 4.03 | 0.90 |
| 4 | 1.36 | 0.32 | 1.55 | 0.27 | 13.96 | 2.05 | 59.25 | 3.77 | 1.99 | 0.38 | 10.89 | 1.35 | 0.43 | 0.08 | 0.0144 | 0.0034 | 0.0017 | 0.0005 | 0.9495 | 0.1664 | 2.30 | 0.41 | 0.0001 | 0,0000 | 0.0061 | 0.0017 | 0.27 | 0.08 | 0.0049 | 0.0014 | 0.0047 | 0.0023 | 0.0504 | 0.0086 | 0.1513 | 0.0371 | 0.0137 | 0.0046 | 0.0069 | 0.0014 | 6.68 | 1.48 |
| 5 | 1.12 | 0.26 | 2.77 | 0.38 | 21.86 | 2.57 | 49.08 | 3.93 | 1.51 | 0.29 | 16.23 | 1.99 | 0.57 | 0.09 | 0.0323 | 0.0076 | 0.0132 | 0.0036 | 0.1278 | 0.0279 | 5.93 | 0.84 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0402 | 0.0091 | 0.22 | 0.07 | 0.0255 | 0.0074 | 0.0026 | 0.0013 | 0.0350 | 0.0075 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0132 | 0.0026 | 0.32 | 0.10 |
| 6 | 1.12 | 0.26 | 4.28 | 0.51 | 18.07 | 2.12 | 47.11 | 3.78 | 3.17 | 0.60 | 15.21 | 1.87 | 0.68 | 0.10 | 0.0276 | 0.0065 | 0.0033 | 0.0009 | 1.0651 | 0.1867 | 6.33 | 0.90 | 0.0020 | 0.0005 | 0.0236 | 0.0054 | 0.12 | 0.04 | 0.0282 | 0.0082 | 0.0021 | 0.0010 | 0.0534 | 0.0091 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0269 | 0.0054 | 2.34 | 0.76 |
| 7 | 1.20 | 0.28 | 3.58 | 0.49 | 13.93 | 2.04 | 55.99 | 3.60 | 0.18 | 0.04 | 18.71 | 2.30 | 0.57 | 0.09 | 0.0483 | 0.0114 | 0.0018 | 0.0005 | 0.1290 | 0.0282 | 3.71 | 0.53 | 0.0021 | 0.0006 | 0.0177 | 0.0040 | 0.45 | 0.11 | 0.0243 | 0.0071 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0260 | 0.0055 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0196 | 0.0039 | 1.33 | 0.43 |
| 8 | 1.38 | 0.32 | 1.16 | 0.20 | 27.64 | 2.80 | 59.74 | 3.80 | 1.20 | 0.29 | 3.56 | 0.55 | 0.34 | 0.06 | 0.0407 | 0.0096 | 0.0088 | 0.0024 | 0.0640 | 0.0140 | 4.40 | 0.63 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0265 | 0.0060 | 0.01 | 0,00 | 0.0144 | 0.0042 | 0.0019 | 0.0009 | 0.0375 | 0.0080 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0113 | 0.0023 | 0.29 | 0.09 |
| 9 | 2.38 | 0.44 | 1.58 | 0.27 | 20.16 | 2.37 | 57.04 | 3.66 | 3.08 | 0.58 | 4.93 | 0.76 | 0.82 | 0.12 | 0.0568 | 0.0134 | 0.0127 | 0.0034 | 0.2279 | 0.0498 | 7.13 | 0.88 | 0.0023 | 0.0006 | 0.0136 | 0.0039 | 0.10 | 0.03 | 0.1201 | 0.0241 | 0.0087 | 0.0043 | 0.0313 | 0.0067 | 0.0065 | 0.0023 | 0.0007 | 0.0002 | 0.1508 | 0.0208 | 2.11 | 0.68 |
| 11 | 1.11 | 0.26 | 1.85 | 0.32 | 20,00 | 2.35 | 60.99 | 3.87 | 1.95 | 0.37 | 3.00 | 0.46 | 0.7 | 0.10 | 0.1900 | 0.0355 | 0.0324 | 0.007 | 0.1196 | 0.0261 | 6.66 | 0.95 | 0.0029 | 0.0008 | 0.0076 | 0.0021 | 0.21 | 0.06 | 0.0422 | 0.0123 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0662 | 0.0112 | 0.0019 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0091 | 0.0018 | 2.45 | 0.79 |
| 12 | 1.62 | 0.30 | 2.30 | 0.31 | 12.30 | 1.80 | 56.63 | 3.64 | 2.55 | 0.48 | 18.58 | 2.28 | 0.67 | 0.10 | 0.0476 | 0.0112 | 0.0260 | 0.0056 | 0.0971 | 0.0212 | 2.79 | 0.50 | 0.0051 | 0.0009 | 0.0191 | 0.0044 | 0.27 | 0.08 | 0.1115 | 0.0257 | 0.0087 | 0.0042 | 0.0794 | 0.0117 | 0.0020 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0400 | 0.0080 | 1.76 | 0.57 |
| 13 | 1.72 | 0.32 | 2.69 | 0.37 | 11.99 | 1.76 | 63.64 | 3.52 | 1.93 | 0.37 | 14.47 | 1.78 | 0.56 | 0.08 | 0.1740 | 0.0325 | 0.0330 | 0.0071 | 0.5260 | 0.1150 | 0.79 | 0.14 | 0.0030 | 0.0008 | 0.005 | 0.0014 | 0.84 | 0.17 | 0.0210 | 0.0061 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0430 | 0.0073 | 0.0010 | 0.0004 | 0.1500 | 0.0344 | 0.0160 | 0.0032 | 0.29 | 0.10 |
| 14 | 1.58 | 0.29 | 4.20 | 0.57 | 20.15 | 2.37 | 47.07 | 3.77 | 2.98 | 0.56 | 3.00 | 1.61 | 0.86 | 0.11 | 0.0475 | 0.0112 | 0.0052 | 0.0014 | 2.1832 | 0.3296 | 5.75 | 0.82 | 0.0021 | 0.0006 | 0.0205 | 0.0047 | 0.10 | 0.03 | 0.0331 | 0.0096 | 0.0100 | 0.0049 | 0.0400 | 0.0068 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0245 | 0.0049 | 1.84 | 0.60 |
| 16 | 1.66 | 0.31 | 2.20 | 0.38 | 17.41 | 2.04 | 52.79 | 3.39 | 1.63 | 0.31 | 14.78 | 1.81 | 0.65 | 0.10 | 0.0689 | 0.0162 | 0.0400 | 0.0086 | 0.1000 | 0.0219 | 3.65 | 0.52 | 0.0022 | 0.0006 | 0.0261 | 0.0059 | 0.13 | 0.04 | 0.0653 | 0.0152 | 0.0049 | 0.0024 | 0.0350 | 0.0075 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0238 | 0.0048 | 4.63 | 1.04 |
| 17 | 1.15 | 0.27 | 1.24 | 0.21 | 21.87 | 2.57 | 61.77 | 3.93 | 2.30 | 0.44 | 2.51 | 0.39 | 0.74 | 0.11 | 0.2400 | 0.0449 | 0.0400 | 0.0086 | 0.0900 | 0.0197 | 6.74 | 0.96 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0158 | 0.0036 | 0.06 | 0.02 | 0.0300 | 0.0087 | 0.0100 | 0.0049 | 0.0400 | 0.0068 | 0.0400 | 0.0142 | 0.0003 | 0.0001 | 0.1000 | 0.0161 | 0.92 | 0.30 |
| 18 | 1.41 | 0.33 | 3.78 | 0.51 | 14.53 | 2.13 | 54.20 | 3.48 | 3.41 | 0.56 | 11.89 | 1.47 | 0.69 | 0.10 | 0.1982 | 0.0370 | 0.0300 | 0.0065 | 1.2120 | 0.2124 | 4.75 | 0.68 | 0.0024 | 0.0006 | 0.0200 | 0.0046 | 0.05 | 0.02 | 0.0400 | 0.0116 | 0.0335 | 0.0113 | 0.0500 | 0.0085 | 0.0105 | 0.0037 | 0.0050 | 0.0017 | 0.0348 | 0.0070 | 3.55 | 0.79 |
| 19 | 2.90 | 0.54 | 2.21 | 0.30 | 13.67 | 2.00 | 60.76 | 3.86 | 0.50 | 0.12 | 15.86 | 1.95 | 0.23 | 0.04 | 0.0521 | 0.0123 | 0.0180 | 0.0048 | 0.1023 | 0.0224 | 1.94 | 0.35 | 0.0054 | 0.0010 | 0.0229 | 0.0052 | 0.02 | 0.01 | 0.1187 | 0.0273 | 0.0081 | 0.0040 | 0.0693 | 0.0117 | 0.0020 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0119 | 0.0024 | 1.39 | 0.45 |
| 20 | 1.81 | 0.34 | 2.85 | 0.39 | 18.77 | 2.20 | 58.13 | 3.70 | 2.98 | 0.56 | 11.08 | 1.37 | 0.65 | 0.10 | 0.0387 | 0.0091 | 0.0392 | 0.0084 | 0.0718 | 0.0157 | 3.03 | 0.44 | 0.0017 | 0.0004 | 0.0322 | 0.0073 | 0.02 | 0.01 | 0.0600 | 0.0140 | 0.0300 | 0.0117 | 0.0427 | 0.0073 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0108 | 0.0022 | 0.24 | 0.08 |
| 21 | 1.34 | 0.31 | 3.07 | 0.42 | 17.13 | 2.01 | 59.45 | 3.78 | 0.37 | 0.09 | 13.74 | 1.69 | 0.57 | 0.09 | 0.0506 | 0.0119 | 0.0308 | 0.0066 | 0.0860 | 0.0188 | 1.15 | 0.21 | 0.0100 | 0.0016 | 0.0170 | 0.0039 | 0.18 | 0.05 | 0.0294 | 0.0085 | 0.0124 | 0.0049 | 0.0522 | 0.0089 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0300 | 0.0060 | 2.57 | 0.83 |
| 22 | 1,00 | 0.23 | 3.22 | 0.44 | 15.27 | 2.24 | 57.85 | 3.72 | 0.29 | 0.07 | 12.47 | 1.55 | 0.62 | 0.09 | 0.0314 | 0.0074 | 0.0162 | 0.0044 | 0.1600 | 0.0350 | 0.64 | 0.11 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0009 | 0.57 | 0.14 | 0.0244 | 0.0071 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0328 | 0.0070 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0052 | 0.0017 | 0.0216 | 0.0043 | 7.67 | 1.14 |
| 23 | 3.12 | 0.50 | 1.78 | 0.30 | 13.49 | 1.98 | 57.42 | 3.69 | 1.91 | 0.36 | 15.04 | 1.85 | 0.66 | 0.10 | 0.0591 | 0.0139 | 0.0600 | 0.0111 | 0.0669 | 0.0146 | 2.54 | 0.45 | 0.0024 | 0.0006 | 0.0160 | 0.0036 | 0.24 | 0.07 | 0.0400 | 0.0116 | 0.0087 | 0.0043 | 0.0641 | 0.0108 | 0.0400 | 0.0142 | 0.0022 | 0.0007 | 0.0469 | 0.0094 | 3.30 | 0.74 |
| 24 | 1.10 | 0.26 | 3.73 | 0.51 | 11.49 | 1.68 | 60.58 | 3.85 | 0.83 | 0.20 | 16.03 | 1.97 | 0.81 | 0.12 | 0.2556 | 0.0416 | 0.0170 | 0.0046 | 0.1294 | 0.0283 | 0.67 | 0.12 | 0.0038 | 0.0007 | 0.0198 | 0.0045 | 0.05 | 0.01 | 0.0246 | 0.0071 | 0.0178 | 0.007 | 0.0454 | 0.0078 | 0.0600 | 0.0171 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0238 | 0.0048 | 4.01 | 0.90 |
| 25 | 3.11 | 0.57 | 1.83 | 0.31 | 12.49 | 1.83 | 60.29 | 3.83 | 0.62 | 0.15 | 18.45 | 2.27 | 0.31 | 0.06 | 0.0517 | 0.0122 | 0.0023 | 0.0006 | 0.1192 | 0.0261 | 0.66 | 0.12 | 0.0058 | 0.0011 | 0.0272 | 0.0062 | 0.19 | 0.06 | 0.0300 | 0.0087 | 0.0100 | 0.0049 | 0.0260 | 0.0055 | 0.0104 | 0.0037 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0036 | 0.0007 | 1.66 | 0.54 |
| 26 | 1.18 | 0.28 | 2.67 | 0.37 | 17.11 | 2.01 | 58.04 | 3.73 | 0.82 | 0.20 | 16.01 | 1.97 | 0.50 | 0.07 | 0.0400 | 0.0094 | 0.0296 | 0.0064 | 0.2330 | 0.0509 | 2.37 | 0.42 | 0.0030 | 0.0008 | 0.0087 | 0.0025 | 0.14 | 0.04 | 0.0213 | 0.0062 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0661 | 0.0112 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0155 | 0.0031 | 0.97 | 0.31 |